Sylodyn® HRB HS 6000

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Herstellerinformationen

Getzner Werkstoffe GmbH

Herrenau 5

A-6706 Bürs

Österreich

www.getzner.com

Fabrikat: Sylodyn® HRB HS 6000

Zulassung: abZ (Z-16.8-468)

Produkteigenschaften

Material	geschlossenzelliges PUR (Polyurethan) Elastomerlager;

volumenelastisch; Feder-Dämpfereigenschaften; frei

von Weichmachern; gute chemische Beständigkeit

gegen Öle und Fette; gute UV- und Ozonbeständigkeit;

zur Schwingungsisolierung und Körperschall-

entkopplung

Standardlieferform, ab Lager	Platten:	Breite	1.500 mm

Länge	1.200 mm

Dicke(n)	12,5 mm

25,0 mm

Sonderzuschnitte und -dicken	auf Anfrage

Temperaturbeständigkeit	-30° C bis +70° C

Brandverhalten nach 	EN ISO 11925-2	Klasse E

Statischer Einsatzbereich	bis 6,0 N/mm²*

Dynamikbereich	bis 9,0 N/mm²*

Dynamischer E-modul bei einer

Vorlast von 6,0 N/mm²

Frequenz 10 Hz, Amplitude ±0,11 mm	E’ ≤ 114 N/mm²*

Druckverformungsrest nach EN ISO 1856

(25 % Verformung, 23° C, 72 h,

Messung 30 min nach Entlastung)	RVD 30 = < 5 %

Dicke**:	……………………………….	mm

Menge:	……………………………….	m²

Summe:	……………………………….	€

*formfaktorabhängig, die angegebenen Werte gelten für Formfaktor q=3

**abhängig vom gewünschten Nutzungskomfort bzw. der daraus resultierenden

Abstimmfrequenz (dynamische Steifigkeit des Materials)